Čistidlo a odmašťovadlo šetrné k životnímu prostředí pro použití v čisticích zařízeních a ve vysokotlakém přístroji

hebrolan 96-125

- Je to moderní, vodou ředitelné tekuté čistidlo a odmašťovadlo pro oceli, povlakované hliníkem a pozinkované.

- Je s omezeným pěněním.

- Uvolňuje bez obtíží oleje po tažení, spečených olejů a mazacích tuků, zbytků po chladicích emulzích, silnější znečištění atd.

- Při přiměřeném použití (očištěné díly dobře opláchnout) se může povrch bez dalšího ošetření dále opracovávat, například lakovat, či fosfátovat.

Koncentrace: 			1 – 3%

Teplota:				40 - 85°C

Doba úpravy:			1 – 5 minut

hebrolan 96-125 Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Nízké náklady na odmašťování díky nízké koncentraci.

Dlouhá doba životnosti		V důsledku rychlé deemulgace čistidla v zásobní

nádrži nedochází ke zkoncentrování oleje,

vyplavovaný olej je možno snadno odstranit např.

pomocí skimmeru. To s sebou přináší delší

životnost čisticího roztoku.

Nehořlavé				Snižuje riziko vzniku požáru.

Ochrana ŽP				Odpadají nebezpečná ředidla. Z toxikologického

hlediska nezávadné, neobsahují komplexotvorné látky.

Nasazení				Zpracování kovů, např. uzavřené komory, ocelové

konstrukce.

Obsahuje látky:

Fosfáty (pod 5%), anion-tensidy (pod 5%), Polykarboxyláty (pod 5%)