Vysoce alkalické čistidlo a odmašťovadlo pro použití v čisticích zařízeních a ve vysokotlakém přístroji

hebrolan SRA 100

- Je to vysoce koncentrované, vodou ředitelné tekuté čistidlo vhodné pro čistění oceli.

- Vysoce výkonné komponenty bez problémů a s nízkým pěněním odstraňují oleje, mazací tuky a nejsilnější znečištění

- Používá se pro čistění a odmašťování olejů pro tažení, spečených olejů a mazacích tuků, zbytků po odmašťovadlech atd.

- Může být používáno jako náhrada za silně alkalické práškové čisticí prostředky.

- Pro optimalizaci pevnosti a trvanlivosti laku se doporučuje oplachování vodou, ve speciálních případech VE-vodou.

Koncentrace: 		1 – 5%		Hodnota pH (1%-ní)       cca 12,5

Teplota:			40 - 70°C		Hustota:		       cca 1,5 g/cm

Doba úpravy:		1 – 5 min		Ostřikový tlak:	       0,8 – 2 bar

Povinnost značení podle vyhlášky o nebezpečných látkách: C

hebrolan SRA 100 Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Vysoká účinnost podstatně snižuje náklady na odmašťování ve srovnání s dosavadními produkty.

Dlouhá doba životnosti		V důsledku rychlé deemulgace čistidla v zásobní

nádrži nedochází ke zkoncentrování oleje,

vyplavovaný olej je možno snadno odstranit např.

pomocí skimmeru. To s sebou přináší delší

životnost čisticího roztoku.

Nízké náklady			Optimální čištění při nízké koncentraci a teplotě.

Nejedovaté				Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Nehořlavé				Snižuje riziko vzniku požáru.

Ochrana ŽP				Odpadají nebezpečná ředidla. Z toxikologického

hlediska nezávadné, neobsahují komplexotvorné látky.