Neutrální, kapalné čistidlo pro použití ve vysokotlakém přístroji s přísadami proti korozi

hebrolan SRN 200 K

- Je určeno na odmašťování oceli, ocelolitiny a ušlechtilé oceli, jakož i barevných kovů a hliníku.

- Znečištění, jak od chladicích kapalin a obráběcích olejů, lapovacích prostředků, odlučuje a odděluje se dalekosáhle v uklidněné fázi čistidla. Toto odvádění má podstatný význam pro prodloužení doby účinnosti.

Koncentrace: 			1 – 3%

Teplota:				40 - 70°C

Doba úpravy:			nejméně 30 sekund

Oplachování dílů není bezpodmínečně nutné. Pro zlepšení ochrany proti korozi lze použít oplachovou vodu s 0,5% Hebrolan SRN 200 K, nebo přídavku 0,5-1% Resost 84-133.

Doplňování kapaliny (zásobní nádrž)

Zásobní nádrž doplníme vodou; přičerpáme přídavek hebrolan SRN 200 K  v odpovídajícím množství; hned potom nádrž zahřejeme na pracovní teplotu.

hebrolan SRN 200 K   Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Obsahuje látky:

Fosfáty (pod 5%), neionogenní tensidy (pod 5%), Polykarboxyláty (pod 5%)