Čistidlo a odmašťovadlo šetrné k životnímu prostředí pro použití v ponorných odmašťovacích zařízeních

hebrolan TN

- Je to vysoce koncentrované, vodou ředitelné tekuté čistidlo vhodné pro čistění ponorem s nebo bez komponentů mechanické podpory.

- Vysoce výkonné komponenty ve spojení s neutrálními solemi bez problémů odstraňují oleje, mazací tuky a nejsilnější znečištění.

- Používá se pro čistění a odmašťování olejů pro tažení, spečených olejů a mazacích tuků, zbytků po odmašťovadlech atd.

- Přidané látky zabraňující korozi chrání povrchově neupravené ocelové dílce při meziskladování při pokojové teplotě.

- Příjemná vůně

Koncentrace: 		1 – 5%

Teplota:			40 - 80°C

Doba úpravy:		podle znečištění

Každý druh mechanické podpory (ultrazvuk, pohyb koše…) je možný.

hebrolan TN Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárnost	Vysoká účinnost podstatně snižuje náklady na odmašťování ve srovnání s dosavadními produkty na bázi CKW a na bázi ředitel.

Dlouhá doba životnosti		V důsledku rychlé deemulgace čistidla v zásobní

nádrži nedochází ke zkoncentrování oleje, vyplavovaný olej je možno snadno odstranit např. pomocí skimmeru. To s sebou přináší delší životnost čisticího roztoku.

Snižuje náklady			Odpadají drahé investice na odvětrávací zařízení.

Nejedovaté				Nevznikají žádné zdraví škodlivé páry.

Nehořlavé				Snižuje riziko vzniku požáru a úrazu.

Ochrana ŽP		Odpadají nebezpečná ředidla. Z toxikologického             hlediska nezávadné, neobsahují komplexotvorné látky

Technické údaje:

Hustota:            	cca 1,15 g/cm³	Bod vzplanutí:      žádný

Hodnota pH (1%-ní):	7,9			WGK:		       1

Barva:	zelená			Zápach:               citrónový