Kombinovaný produkt k odmašťování a fosfátování vysokotlakou metodou a ponorem

Noloron H 200 čistí a fosfátuje ocelové a železné materiály.

Noloron H 200 čistí hliníkové a zinkové materiály

Noloron H 200 vytváří fosfátovou vrstvu tvořící velmi dobrý podklad pro lakování a dočasnou ochranu proti korozi. Vrstvy přitom mají modročervené až fialové zabarvení.  Při čištění hliníkových a zinkových materiálů bude rovněž dosaženo čistého povrchu, díky němuž bude nanesený lak lépe držet

Aplikace

Vysokotlaká metoda:

Koncentrace:			1,5 – 4% (na trysce)

Hodnota pH:			4 – 5

Teplota lázně:		60 – 80 °C

Stříkací tlak:			20 – 30  barů

Doba zpracování:		0,5 – 1,0 min/m2

Nástřik od spodního okraje součástky, dvakrát do kříže, vzdálenost trysek od kovového povrchu cca. 10 – 25 cm

Nanášení ponorem:

Koncentrace:			4 – 8%

Hodnota pH:			4,0 – 4,3

Teplota lázně:		60 – 80°C

Doba setrvání:		10 – 15 minut

Nesmí být překročena hodnota pH 4,5. Dodatečné dávkování může být provedeno v závislosti na pH. Koncentrace může být navíc ověřena titrací.

Technické údaje

Barva:		bezbarvý

Hustota:	1,2 g/cm3

pH (konc.):	2,5

Materiály zařízení:

Zóny a oplachovací zóny, čerpadla, uzavírací armatury, pokovovací vany, stříkací tunely, topná tělesa, rozdělovací potrubí, stříkací potrubí a stříkací trysky

Všeobecné konstrukční oceli podle DIN EN 10025, pogumované na ochranu proti kyselinám

Chromniklová ocel materiálové číslo 1.4571

Doporučujeme opatřit zóny Noloronu H 200 vždy obtokovým potrubím (Bypass), aby bylo při přidání koncentrátu Noloronu H 200 a zahřátí provádět cirkulaci bez použití stříkacího registru.

Upozornění: U plastů může být případně nutné nejprve ověřit snášenlivost kyselin.  Po dokončení fosfátování/čištění plastů doporučujeme provést oplach, podle požadavků musí být použita demineralizovaná voda.