Kombinovaný produkt k odmašťování a fosfátování

- S Noloronem II lze dosáhnout vynikajícího odmaštění ocelových a železných materiálů při současném vytvoření modré až šedé vrstvy fosforečnanu železnatého (fosfátování)

- Fosfátovaný povrch vytváří velmi dobrý základ pro další nátěry a laky

- Noloron II se osvědčil jako aktivátor povrchu

- Noloron II je velmi vhodný k čištění plastových povrchů

Noloron II Vám poskytne znatelné výhody a užitek:

Šetrný k životnímu prostředí	Obsažené tenzidy jsou biologicky odbouratelné.

Ekonomicky výhodný	Vysoká hospodárnost díky malému použitému množství.

Hospodárný				Rychlé a snadné zpracování snižuje mzdové náklady.

Aplikace

Noloron II se aplikuje v cirkulačních stříkacích zařízeních, lze jej zpracovávat také ve vysokotlakých zařízeních.

Fosfátování:

| Koncentrace 0,5 až 1,5 % | Teplota lázně 40°- 70°C |
| --- | --- |
| Stříkací tlak min. 1bar | Doba zpracování min. 1,5 minut |
| Oblast pH 4,8 až 5,2 |  |

Čištění plastů:

| Koncentrace od 1,0 % | Teplota lázně 40°- 70°C |
| --- | --- |
| Stříkací tlak min. 1bar | Doba zpracování min. 1,5 minut |
| Oblast pH kyselé |  |

Materiály zařízení:

Zóny a oplachovací zóny, čerpadla, uzavírací armatury, pokovovací vany, stříkací tunely, topná tělesa, rozdělovací potrubí, stříkací potrubí a stříkací trysky

Všeobecné konstrukční oceli podle DIN EN 10025, pogumované na ochranu proti kyselinám

Chromniklová ocel materiálové číslo 1.4571

Doporučujeme opatřit zóny Noloronu II obtokovým potrubím (Bypass), aby bylo při přidání koncentrátu Noloronu II a zahřátí možné provádět cirkulaci bez použití stříkacího registru.

Upozornění: U plastů může být případně nutné nejprve ověřit snášenlivost kyselin.  Po dokončení fosfátování/čištění plastů doporučujeme provést oplach, podle požadavků musí být použita demineralizovaná voda.