Kombinovaný produkt k odmašťování a fosfátování v cirkulačních stříkacích zařízeních

Noloron S 300 D čistí a fosfátuje ocelové,  železné a hliníkové materiály.

Noloron S 300 D čistí také zinkové materiály

Noloron S 300 D vytváří fosfátovou vrstvu tvořící velmi dobrý podklad pro lakování a dočasnou ochranu proti korozi. Vrstvy přitom mají modročervené až fialové zabarvení.  Tloušťky vrstev se pohybují mezi 0,6 a 1,0 g/m2.  Při čištění hliníkových a zinkových materiálů bude rovněž dosaženo čistého povrchu, díky němuž bude nanesený lak lépe držet

Aplikace

Koncentrace:		1 - 2% (na trysce)

Hodnota pH:		5,5 – 6,1

Teplota lázně:	50 – 70 °C

Stříkací tlak:		1 - 2  bary

Doba setrvání:	1 - 3 min/m2

Dodatečné dávkování může být provedeno v závislosti na pH. Koncentrace může být navíc ověřena titrací.

Technické údaje

Barva:			nažloutlý

Hustota:		ca. 1,2 g/cm3

pH (konc.):		1,4

Upozornění: Po dokončení fosfátování doporučujeme provést oplach, podle požadavků musí být použita demineralizovaná voda.