Vysoce účinný koagulační prostředek pro částečky laku vystavené vlivu vody v barvu stříkacích zařízeních

Prenol C 3900

- Je speciální produkt ke zvýšení vločkování pro těžké lakové systémy, jako protikorozní barvy a ke koagulaci snadno odlepitelných laků a mořidel.

- Vytěsňuje lak a vytváří pevné (stabilní) plovoucí vločky. Vyvločkovaný lak plave na hoře a je absolutně nelepivý.

Prenol C 3900  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

- Odpadní voda je čistá a bez zápachu.

- Velmi rychle koaguluje – částice laku vločkují a jsou vynášeny v nelepivé formě.

- Není toxický ani leptavý.

- Snadné zacházení.

- Velmi malá spotřeba.

Použití

- Jako prostředek na dodatečné vyvločkování v kombinaci s Prenol 440, 440/20, 220 v dávkování 10 až 25% k použitým koagulačním prostředkům.

- Jako koagulační prostředek:

- základní dávkování 1 až 2,5 litru na m3 obsahu vody.

- k doplňování 1 až 3%  v poměru k výnosu rozprachem.