Vysoce účinný koagulační prostředek pro částečky laku vystavené vlivu vody v barvu-stříkacích zařízeních

Prenol FL 1080

- Je koagulační produkt obsahující vysoce účinné látky, speciálně s přísadami silně podporujícími flotaci.

- Vhodný pro různé lakovací systémy. Zejména pro laky s vysokou hustotou a mírou vrstvy lnoucího povlaku ukazuje nejlepší výsledky.

- Vytváření sedimentovaných usazenin je díky speciálním obsaženým látkám účinně zamezeno.

- Také pH-hodnota snižující dosahování efektivní koagulaci laků, je optimální v pH-rozsahu od neutrální až po slabě kyselou.

- Při použití vodních laků má se použít jako spolehlivý přídavek také Prenol 440/80.

Prenol FL 1080  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárný při použití	Úsporné použití, nízká spotřeba. Také těžké laky jsou účinně vločkováním odloučeny.

Pracovní efektivita 	Rychlé, účinné oddělování nejtěžších laků způsobujících důkladné přilnutí a tím redukci nákladů na čištění.

Vysoká provozní bezpečnost	Není označován jako nebezpečná látka. To znamená jistotu pro uživatele. Žádné víření prachu jak u pevných (práškových) prostředků, také snadné dávkování.

Ochrana životního prostředí	Prodloužení doby stálosti stavu vody, redukce nákladů na likvidaci díky optimální úpravě kalů.

Použití

Prenol FL 1080  se používá v základní dávce 1 až 2 litry na m3 obsahu vody a nezávisle na množství ostřiku a činnosti se doplňuje 2 až 6%  v poměru k zpracovávanému množství laku. Dávkování má být prováděno do míst víření před oběhovým čerpadlem. Produkt může být připravován s pomocí čerpadla HDS 70 E, opatřeným patním ventilem s pružinou, nebo jiným technicky srovnatelným.

Technická data

| Barva | žlutohnědá |
| --- | --- |
| Forma | kapalina |
| hustota | 1,06 g/cm3 |

Tip: Při nižší tvrdosti vody je výhodné použití Prenol® Neutralisator k upravení základní tvrdosti na hodnotu od 25°dH.