Vysoce účinný koagulační prostředek pro lakové částice ve

vodní stříkacích lakovacích linek

• Prenol® FL 1625 Je speciálním výrobkem pro koagulaci čirých laků, laků na bázi

polyesterové pryskyřice a laků vytvrzovaných kyselinami a pro laky ředitelné vodou,

zvláště hydrosoft laky.

• Prenol® FL 1625 Má i při výrazně nižších pH hodnotách velmi dobrý odlepující

účinek.

• Prenol® FL 1625 Má velmi vysoký podíl velmi účinných látek, které i při malém

dávkování účinně odlepí i nejhůře odlepitelné laky.

Prenol® FL 1625 Vám přináší zřetelné výhody a užitek

• Není toxický, není žíravý.

• Velmi rychlá koagulace i při pH hodnotách < 5.

• Úsporná spotřeba, nízko vazký.

Použití

Základní dávkování činí 1 – 3 litry Prenol® FL 1625 na m³ cirkulační vody. Dodatečné

dávkování se provádí podle množství přestřiku a činí asi 2 – 6 % na nanesený přestřik u

laků na bázi rozpouštědel, při laky ředitelné vodou do 30 %. Dávkování by se mělo na

turbulentním místě provádět.

Technická data:

Barva: 		žlutohnědý

Forma: 		kapalná

Hustota: 		1.1 g/cm³

Upozornění: Při nízké tvrdosti vody se doporučuje použití neutralizátoru Prenol pro dosažení

základní tvrdosti vody přinejmenším 25 °dH.